附件

2018年在建高速公路主要原材料抽检不合格情况一览表

| 序号 | 材料 类别 | 生产厂家 或供应商 | 抽检 数量 | 不合格数量 | 不合格材料 抽样地点 | 主要不合格技术指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 橡胶 支座 | 衡水健达工程橡胶有限公司 | 1 | 1 | 怀集至阳江港高速公路怀集至郁南段一期工程TJ3（X1）标钢筋加工厂 | 型号为GJZ350*400*99，批次：1007，抗剪试验时，橡胶层破坏，判定为不合格。 |
|  |  | 四川新路桥机械有限公司 | 1 | 1 | 梅州至平远高速公路TJ1标仓库 | 型号为GJZ350*450*99，批次：20172021-180，不合格指标：抗剪弹性模量、抗压弹性模量。 |
| 2 | 土工合成材料 | 山东联拓新材料有限公司 | 1 | 1 | 广中江高速公路TJ10标主线桥下 | 型号为100kN单向聚丙烯土工格栅，批次：LT-2018（0316），不合格指标：拉伸强度。 |
| 2 | 土工合成材料 | 宜兴市华东岩土工程材料有限公司 | 1 | 1 | 汕（头）湛（江）高速公路惠州至清远段工程TJ9标隧道口 | 型号为350g/㎡土工布，批次：2017091001，不合格指标：横向断裂强度、横向断裂伸长率。 |
|  |  | 广东斯乐普环保技术股份有限公司 | 1 | 1 | 珠海市鹤洲至高栏港高速公路一期工程HGTJ1标路基现场 | 型号为200g/㎡长丝土工布，批次：SLPC180389T，不合格指标：纵向标称强度伸长率、横向标称强度伸长率。 |
| 3 | 粉煤灰 | 东莞市金靖贸易有限公司（妈湾电厂） | 1 | 1 | 广深沿江高速公路（深圳段）二期工程第2合同段拌合站 | 型号为F类Ⅰ级，批次：PFMH201805JC002，不合格指标：细度。 |
|  |  | 珠海发电厂（珠海市粤珠环保技术开发有限公司） | 1 | 1 | 珠海市香海大桥工程TJ1标拌合站 | 型号为F类Ⅱ级，批次：HB003，不合格指标：细度。 |
| 4 | 砂 | 梅州河砂 | 1 | 1 | 汕（头）湛（江）高速公路汕头至揭西段工程1标第四合同段搅拌站 | Ⅱ区Ⅱ类中砂，2018.5.22进场，不合格指标：氯离子含量。 |
|  |  | 关埠砂场 | 1 | 1 | 潮汕环线高速公路（含潮汕联络线）第8合同段1#拌和站 | Ⅱ区Ⅱ类中砂，2018.11.6进场，不合格指标：氯离子含量。 |

注：2018年共抽检发现有14组砂不合格，仅列出氯离子含量指标不合格的砂。