# 附件2

**2019年水泥比对试验相关样品编号及统计指标**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、1号样品涉及机构编号 | | | | | | |
| 001 | 002 | 004 | 009 | 012 | 018 | 020 |
| 022 | 025 | 028 | 029 | 035 | 037 | 042 |
| 045 | 048 | 049 | 050 | 052 | 057 | 060 |
| 065 | 066 | 067 | 068 | 078 | 079 | 080 |
| 086 | 088 | 089 | 094 | 096 | 099 | 100 |
| 102 | 104 | 105 | 113 | 116 | 120 | / |
| 1号样品比对试验统计指标 | | | | | | |
| 参数 | | | 抗折强度(MPa) | | 抗压强度(MPa) | |
| 3d | 28d | 3d | 28d |
| 平均值 | | | 3.6 | 6.8 | 16.7 | 36.6 |
| 中位值 | | | 3.6 | 6.9 | 16.9 | 36.8 |
| 最大值 | | | 4.0 | 7.4 | 18.4 | 41.3 |
| 最小值 | | | 3.0 | 6.0 | 14.4 | 32.8 |
| 上四分位数(Q3) | | | 3.7 | 7.1 | 17.3 | 37.7 |
| 下四分位数(Q1) | | | 3.5 | 6.7 | 16.0 | 35.4 |
| 标准化四分位间距(NIQR) | | | 0.1483 | 0.3336 | 0.9822 | 1.7235 |
| 统计样本数量 | | | 40 | 40 | 40 | 40 |

注：编号为065号机构因试验场所调整未参加本次比对。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、2号样品涉及机构编号 | | | | | | |
| 003 | 007 | 010 | 011 | 016 | 017 | 021 |
| 023 | 026 | 032 | 033 | 034 | 036 | 043 |
| 044 | 046 | 047 | 053 | 056 | 058 | 061 |
| 064 | 070 | 072 | 074 | 075 | 081 | 083 |
| 084 | 085 | 093 | 101 | 108 | 109 | 110 |
| 111 | 114 | 118 | 119 | 121 | / | / |
| 2号样品比对试验统计指标 | | | | | | |
| 参数 | | | 抗折强度(MPa) | | 抗压强度(MPa) | |
| 3d | 28d | 3d | 28d |
| 平均值 | | | 4.1 | 8.0 | 19.7 | 43.1 |
| 中位值 | | | 4.1 | 8.0 | 19.5 | 43.4 |
| 最大值 | | | 6.1 | 9.5 | 22.4 | 46.8 |
| 最小值 | | | 3.5 | 7.2 | 17.4 | 38.3 |
| 上四分位数(Q3) | | | 4.2 | 8.3 | 20.6 | 44.4 |
| 下四分位数(Q1) | | | 3.9 | 7.8 | 18.7 | 41.9 |
| 标准化四分位间距(NIQR) | | | 0.2224 | 0.4077 | 1.3714 | 1.8903 |
| 统计样本数量 | | | 39 | 39 | 39 | 39 |

注：编号为083号机构因机构改革未参加本次比对试验。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三、3号样品涉及机构编号 | | | | | | |
| 005 | 006 | 008 | 013 | 014 | 015 | 019 |
| 024 | 027 | 030 | 031 | 038 | 039 | 040 |
| 041 | 051 | 054 | 055 | 059 | 062 | 063 |
| 069 | 071 | 073 | 076 | 077 | 082 | 087 |
| 090 | 091 | 092 | 095 | 097 | 098 | 103 |
| 106 | 107 | 112 | 115 | 117 | / | / |
| 3号样品比对试验统计指标 | | | | | | |
| 参数 | | | 抗折强度(MPa) | | 抗压强度(MPa) | |
| 3d | 28d | 3d | 28d |
| 平均值 | | | 4.4 | 8.2 | 21.0 | 47.5 |
| 中位值 | | | 4.3 | 8.1 | 20.9 | 47.7 |
| 最大值 | | | 5.4 | 9.4 | 27.3 | 56.6 |
| 最小值 | | | 3.7 | 7.4 | 18.4 | 42.7 |
| 上四分位数(Q3) | | | 4.6 | 8.6 | 21.5 | 48.8 |
| 下四分位数(Q1) | | | 4.1 | 7.8 | 20.1 | 46.4 |
| 标准化四分位间距(NIQR) | | | 0.3707 | 0.5560 | 1.0008 | 1.7791 |
| 统计样本数量 | | | 39 | 39 | 39 | 39 |

注：编号为071号机构因机构改革未参加本次比对试验。