附件1

2022年度在建高速公路主要原材料抽检不合格情况一览表

| 序号 | 材料 类别 | 生产厂家或供应商 | 抽检统计结果 |  | 不合格样品信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 抽检数量 (批次) | 不合格数量 (批次) | 抽样地点 | 类别、规格 | 产品批号 | 不合格参数 |
| 1 | 沥青 | 厦门华特集团股份有限公司 | 3 | 1 | 广州从化至清远连州高速公路LM01合同段 | 聚合物改性沥青SBS类(I-D) | GJPM- 221013 | 针入度 |
|  |  | 厦门新立基股份有限公司 | 3 | 1 | 佛（山）清（远）从（化）高速公路北段I-M1合同段 | 道路石油沥青70号A级 | 20220920 | 15℃延度 |
| 2 | 钢筋 | 广西贵丰特钢有限公司 | 2 | 1 | 佛（山）清（远）从（化）高速公路北段二分部 | HRB400EΦ12 | G21-80696 | 重量偏差 |
| 3 | 橡胶 支座 | 江苏扬州合力橡胶制品有限公司 | 2 | 1 | 东莞至番禺高速公路桥头至沙田段8A合同段 | GBZJ350×550×99(CR) | 20220501 | 抗剪 弹性模量 |
| 4 | 粉煤灰 | 神华广东国华台山发电有限公司 | 5 | 1 | 湛江环城高速南三岛大桥（坡头至南三岛段）TJ3合同段 | F类Ⅰ级 | DH2022135 | 细度 |